## Slide 1: Σύγκριση συγκολλήσεων χαλύβδινων τμημάτων μεταξύ πλαισίων Go-Kart
Διπλωματική Εργασία
Ιωάννης Τρανός
Σύγκριση συγκολλήσεων χαλύβδινων τμημάτων μεταξύ πλαισίων Go-Kart
Εξεταστική Επιτροπή:
Σπ. Παπαευθυμίου, Καθηγητής
Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής,
Π. Τσακιρίδης, Επ. Καθηγητής

## Slide 2: Διάγραμμα ισορροπίας Fe-C
Από το διάγραμμα φάσεων φαίνονται τέσσερις διαφορετικές στερεές φάσεις οι οποίες είναι: α-φερρίτης ή απλώς φερρίτης, ωστενίτης (γ), σεμεντίτης (Fe3C) και δ-φερρίτης

## Slide 3: Ο χάλυβας 4130(Chromoly Steel)
Άνθρακας (C) | 0.28-0.33%
Χρώμιο (Cr) | 0.8-1.1%
Μολυβδαίνιο (Mo) | 0.15-0.25%
Μαγγάνιο (Mn) | 0.4-0.6%
Πυρίτιο (Si) | 0.15-0.35%
Θείο (S) και Φώσφορος (P) | 0.025%
Εφελκυστική αντοχή (Ultimate Tensile Strength - UTS) | 560-670 MPa
Αντοχή διαρροής (Yield Strength | 460-590 MPa
Επιμήκυνση (Elongation): | 21-28%
Σκληρότητα (Hardness): | 217-235 HB (Brinell), 95(Rockwell B)
Κατεργασιμότητα | : 72%(Ανοπτημένος) Ο χάλυβας 4130 μπορεί να υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία για να βελτιώσει τις μηχανικές του ιδιότητες.
Ανόπτηση (Annealing) | Θέρμανση στους 843°C, ακολουθούμενη από αργή ψύξη.
Επαναφορά (Tempering) | Μετά από βαφή σε λάδι ή νερό στους 830-860°C, πραγματοποιείται επαναφορά στους 205-649°C ανάλογα με τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Χημικές και Μηχανικές Ιδιότητες του 4130 χάλυβα. Η φερριτοπερλιτική δομή είναι αυτή που συνήθως συναντάται σε τέτοιου τύπου χάλυβες. Προτιμάται για εφαρμογές που απαιτούν αντοχή σε μηχανική καταπόνηση σε βάθος χρόνου(π.χ. γέφυρες,αεροναυπηγική,πλοία,δόμηση)

## Slide 4: Gas Tungsten Arc Welding(GTAW/TIG)
Κύρια Χαρακτηριστικά:
Μη Καταναλισκόμενο Ηλεκτρόδιο: Το ηλεκτρόδιο από βολφράμιο δεν καταναλώνεται.
Αδρανές Αέριο Προστασίας: Χρησιμοποιείται για να προστατεύει την περιοχή της συγκόλλησης από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους (Οξυγόνο, Άζωτο, Υδρογόνο).
Χρήση Συμπληρωματικού Υλικού: Προστίθεται χειροκίνητα ή αυτόματα για να δημιουργηθεί η συγκόλληση. Δύναται να πραγματοποιηθεί συγκόλληση χωρίς τη χρήση πληρωτικού υλικού.

## Slide 5: Στόχοι Εργασίας
Μελέτη μικροδομών δομικών σωλήνων και συγκολλήσεων σε επιλεγμένα σημεία καταπόνησης.
Απόδοση αιτίας ή αιτιών που ευθύνονται για τη διαφορά στην αντοχή και τη διατήρηση των αρχικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών σκελετών Kart αγωνιστικής χρήσης.
Αξιολόγηση της δυνατότητας βελτίωσης του υποδυέστερου σασί.
Γιάννης Τρανός

## Slide 6: Σκαρίφημα του σασί
Γιάννης Τρανός
Τα σημεία από τα οποία ελήφθησαν τα δείγματα προς μελέτη και ανάλυση.

## Slide 7
Εμπρόσθια τμήματα δομικών σωλήνων για A και B
Γιάννης Τρανός

## Slide 8
Αριστερά τμήματα δομικών σωλήνων για A και B
Γιάννης Τρανός

## Slide 9
Δεξιά τμήματα δομικών σωλήνων για A και B
Γιάννης Τρανός

## Slide 10
Κεντρικά τμήματα δομικών σωλήνων για A και B
Γιάννης Τρανός

## Slide 11
Οπίσθια τμήματα δομικών σωλήνων για A και B
Γιάννης Τρανός

## Slide 12: Συνοπτικά αποτελέσματα
Αμιγώς φερριτοπερλιτική δομή σε όλες τις περιπτώσεις
Μικρές διαφορές στα μεγέθη και την κατανομή του μέγεθους κόκκου
Πιο έντονη παραμόρφωση δεξιού τμήματος της A, ενώ στο κεντρικό και το εμπρόσθιο το δείγμα της B ήταν πιο παραμορφωμένο
Το εμπρόσθιο τμήμα της B ήταν το μόνο που παρουσίασε υψηλότερη κατά 62HV σκληρότητα
Γιάννης Τρανός

## Slide 13
Μέταλλα βάσης του τμήματος Tube-Tube στο A
Γιάννης Τρανός

## Slide 14
Θερμικά επηρεασμένες ζώνες του τμήματος Tube-tube στο A
Γιάννης Τρανός

## Slide 15
Ζώνη συγκόλλησης και μακροφωτογραφία του τμήματος Tube-Tube στο A
Γιάννης Τρανός

## Slide 16: Συνοπτικά αποτελέσματα
Μεγαλύτερη παραμόρφωση του BS2
35HV σκληρότερο το BS2
Μαρτενσίτης στις ΘΕΖ1 και ΘΕΖ2 υψηλή σκληρότητα (475HV και 450HV αντίστοιχα)
Ύπαρξη μπαινίτη στη ζώνη συγκόλλησης
Έλλειψη πλήρωσης, μη επαρκής τήξη των μετάλλων βάσης και χαμηλή διείδυση σε αυτά
Κακή αναλογία πλάτους συγκολλημένης επιφάνειας μεταξύ BS1 και BS2
Γιάννης Τρανός

## Slide 17
Μέταλλα βάσης του τμήματος Tube-Tube στο B
Γιάννης Τρανός

## Slide 18
Θερμικά επηρεασμένες ζώνες του τμήματος Tube-tube στο B
Γιάννης Τρανός

## Slide 19
Ζώνη συγκόλλησης και μακροφωτογραφία του τμήματος Tube-Tube στο B
Γιάννης Τρανός

## Slide 20: Συνοπτικά αποτελέσματα
Πολύ πιο λεπτόκοκκο το BS2
115HV σκληρότερο το BS2
Μαρτενσίτης στη ΘΕΖ1 και ΘΕΖ2 με ελαφρώς υψηλότερη σκληρότητα(510HV και 480HV αντίστοιχα)
Ύπαρξη μπαινίτη στη ζώνη συγκόλλησης
Έλλειψη πλήρωσης μόνο στη ρίζα της συγκόλλησης με εντονότερη διείσδυση στα μέταλλα βάσης
Μεγαλύτερο πλάτος συγκόλλησης συγκριτικά με της A
Καλύτερη αναλογία πλάτους συγκολλημένης επιφάνειας μεταξύ BS1 και BS2
Γιάννης Τρανός

## Slide 21
Μέταλλα βάσης του τμήματος C στο A
Γιάννης Τρανός

## Slide 22
Θερμικά επηρεασμένες ζώνες του τμήματος C στο A
Γιάννης Τρανός

## Slide 23
Ζώνη συγκόλλησης και μακροφωτογραφία του τμήματος C στο A
Γιάννης Τρανός

## Slide 24: Συνοπτικά αποτελέσματα
Λεπτομερής φερριτική δομή στο BS2 και πιο χονδρόκοκκη φερριτοπερλιτική στο BS1
55HV σκληρότερο το BS2
Μαρτενσίτης στη ΘΕΖ1(508HV) και μπαινίτης στη ΘΕΖ2(277HV)
Ύπαρξη μπαινίτη στη ζώνη συγκόλλησης
Κατά πολύ μεγαλύτερη διείσδυση στο BS1 συγκριτικά με το BS2
Αστοχία συγκόλλησης λόγω ανεπαρκούς τήξης στο BS2
Δημιουργία πόρων στη ζώνη ανεπαρκούς τήξης
Γιάννης Τρανός

## Slide 25
Μέταλλα βάσης του τμήματος C στο B
Γιάννης Τρανός

## Slide 26
Θερμικά επηρεασμένες ζώνες του τμήματος C στο B
Γιάννης Τρανός

## Slide 27
Ζώνη συγκόλλησης και μακροφωτογραφία του τμήματος C στο B
Γιάννης Τρανός

## Slide 28: Συνοπτικά αποτελέσματα
Φερριτοπερλιτική δομή στο BS1 και φερρίτης με μικρή παρουσία περλίτη στο BS2
Μικρή διαφορά στη σκληρότητα με το BS1 κατά 20HV σκληρότερο
Μαρτενσίτης στη ΘΕΖ1(438HV) ενώ μπαινίτη έχουμε στη ΘΕΖ2(174HV) με μεγάλη διαφορά στη σκληρότητα
Ύπαρξη μπαινίτη στη ζώνη συγκόλλησης
Πιο ομοιόμορφη κατανομή διείσδυσης στα μέταλλα βάσης με πιο βαθειά διείσδυση στο BS2
Ανεπάρκεια τήξης των μετάλλων βάσης σε όλο το πάχος της συγκόλλησης
Γιάννης Τρανός

## Slide 29
Μέταλλα βάσης του τμήματος Hub στο A
Γιάννης Τρανός

## Slide 30
Θερμικά επηρεασμένες ζώνες του τμήματος Hub στο A
Γιάννης Τρανός

## Slide 31
Ζώνη συγκόλλησης και μακροφωτογραφία του τμήματος Hub στο A
Γιάννης Τρανός

## Slide 32: Συνοπτικά αποτελέσματα
Φερριτοπερλιτικές δομές σε BS1 και BS2 με πιο έντονη παρουσία περλίτη στο BS2
Μεγάλη διαφορά στη σκληρότητα με το BS2 κατά 123HV σκληρότερο
Στη ΘΕΖ1(168HV) εκλέπτυνση του φερρίτη με ελαφρά διαλυτοποίηση του περλίτη
Μαρτενσίτης στη ΘΕΖ2(500HV) με 332HV υψηλότερη σκληρότητα
Μπαινίτης με ανεπτυγμένους κόκκους φερρίτη στη ζώνη συγκόλλησης
Ανεπάρκεια πλήρωσης στη συγκόλληση με το BS1
Ανεπάρκεια τήξης και πλήρωσης στη ρίζα της συγκόλλησης
Χαμηλή διείσδυση και στα δύο μέταλλα βάσης
Γιάννης Τρανός

## Slide 33
Μέταλλα βάσης του τμήματος Hub στο B
Γιάννης Τρανός

## Slide 34
Θερμικά επηρεασμένες ζώνες του τμήματος Hub στο B
Γιάννης Τρανός

## Slide 35
Ζώνη συγκόλλησης και μακροφωτογραφία του τμήματος Hub στο A
Γιάννης Τρανός

## Slide 36: Συνοπτικά αποτελέσματα
Λεπτομερής φερριτόπερλιτική δομή στο BS1, αμιγώς φερριτική στο BS2 με ασθενή διασπορά περλίτη.
Μεγάλη διαφορά στη σκληρότητα με το BS1 κατά 156HV πιο σκληρό
Μαρτενσίτης στη ΘΕΖ1(470HV)
Ανεπτυγμένοι κόκκοι φερρίτη στη ΘΕΖ2 με 344HV χαμηλότερη τη σκλήρότητα
Μπαινίτης με ανεπτυγμένους κόκκους φερρίτη στη ζώνη συγκόλλησης
Πολύ καλή διείσδυση, ομοιογένεια και αναλογία πλάτους συγκολλημένης επιφάνειας μεταξύ BS1 και BS2
Δεν παρατηρείται κάποια αστοχία στη συγκόλληση
Γιάννης Τρανός

## Slide 37
Σύνοψη Σκληροτήτων Συγκολλήσεων
Ιωάννης Τρανός

## Slide 38: Συνοπτικά Συμπεράσματα
Η χαμηλή διείσδυτικότητα των συγκολλήσεων στην περίπτωση της A ευθύνεται πρωτίστως για τη συχνότερη παρουσίαση στρεβλώσεων και την αποτυχημένη επαναφορά στις αρχικές διαστάσεις. Περαιτέρω αστοχίες λόγω ελλιπούς πλήρωσης και δημιουργίας πόρων ενισχύουν τη δημιουργία μικρορογμών και ανάπτυξη των ήδη υπάρχουσων.
Οι συγκολλήσεις της B έχουν καλύτερη αναλογία πλάτους συγκολλημένης επιφάνειας μεταξύ BS1 και BS2, είναι πιο ομοιογενείς στη διασπορά της συγκόλλησης στα μέταλλα βάσης, έχουν διεισδύσει περισσότερο σε αυτά σε σχέση με την A και παρουσιάζουν γενικά λιγότερες αστοχίες.
Καλύτερη προετοιμασία των μεταλλικών τμημάτων προς συγκόλληση, αύξηση της έντασης του ρεύματος καθώς και χρήση διαφορετικής προστατευτικής ατμόσφαιρας μπορούν να βοηθήσουν ως προς την διείσδυση. Περαιτέρω δοκιμές είναι απαραίτητες για την εύρεση σωστής κατεύθυνσης.
Ιωάννης Τρανός

## Slide 39: Σας Ευχαριστώ
Ιωάννης Τρανός
Tranos07@gmail.com